## Slide 1: Conception & Analyse
Eco-conception
Équipe pédagogique CONAN

## Slide 2: Contexte

## Slide 3: Le produit et son environnement ultime : la TERRE
Environnement

## Slide 4: Notre planète, UN ÎLOT de VIE !
Un héritage à préserver
Fruit de 3,5 milliards d’années de vie sur Terre, l’humanité dispose d’un stock de 40E21 J d’énergie fossile, et de 110E6 tonnes de terres rares
L’énergie solaire couvre d’ailleurs la moitié de nos besoins énergétiques actuels ! (0,5E21 J capté par l’homme)
L’activité vivante est à l’origine
De la production de l’oxygène de l’air, des énergies fossiles, des ressources minières, de la diminution du CO2…
Le Soleil, source ultime
3850E21 J par an d’énergie solaire. Dont une infime partie est captée par les êtres vivants dont l’activité a transformée notre planète en la Terre que nous connaissons.

## Slide 5: L’anthropocène : en 150 ans, plus de la moitié des ressources dilapidées
Grande accélération :
0,55E21 J d’énergie fossile consommée CHAQUE ANNÉE
0,13E6 tonnes de terres rares produite par an
Grande dégradation :
4E9 tonnes de déchets par an
36,4E9 tonnes de CO2 par an
(100 x l’activité volcanique)
4E9 m3 d’eau par an (supérieur au seuil de renouvellement)
Notes: Pour le tourisme, c’est le nombre de personnes déplacées pour le tourisme/ an
Les déchets représentent 4 fois le nombre de voitures en circulation dans le monde/an

## Slide 6: Réserves de matériaux pour la conception

## Slide 7: Les réserves, une notion dynamique
Chart: État des réserves en millions de tonnes, 2006
| Fer | Aluminium | Cuivre | Plomb | Or
Production cumulée | 53000 | 540 | 467.5 | 250 | 0.144
dont pertes | 0 | 360 | 82.5 | 0 | 0.016
Réserves | 73000 | 5000 | 490 | 79 | 0.04
Réserves de base | 160000 | 6400 | 940 | 170 | 0.09
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle
Je suis mitigée pour cette image, elle donne l’impression qu’on a plein de réserves

## Slide 8: Les réserves, une notion dynamique
Réserves exploitées
Réserves de base
Réserves potentielles
Réserves ultimes
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle

## Slide 9: Le « burn rate » des matériaux
Ressources disponibles
Production annuelle
Pente : années virtuelles de réserve
Antimoine 11 ans
Notes: Ajouter Nickel et ADEME 2022
Ainsi la durée de vie des réserves connues de cuivre reste depuis 60 ans autour de 40 années
Faire histogramme sur excel avec données wiki et ademe sourcées
Burn rate : Consommation mensuelle des liquidités d’une entreprise en phase de démarrage permettant, ainsi, de connaître la durée de vie de l’entreprise avant le prochain appel de fonds.

## Slide 10: La concentration exploitable : barrière minéralogique
Distribution probable des métaux rares dans la croûte terrestre
Concentration du minerai en %
Quantité extractible
« barrière » minéralogique
Énergie d’extraction
Et demain ?
Modèle Skinner métaux rares
10 % de l’énergie mondiale
Notes: 10% : part actuelle due
15 min
Pour les métaux rares 99,9% des ressources resteront inexploitables
Le rapport entre la totalité de la ressource et ce qui est exploitable est entre 1000 et 10000

## Slide 11: La concentration exploitable : rendement décroissant
Distribution probable des métaux abondants dans la croûte terrestre
Concentration du minerai en %
Quantité extractible
Énergie d’extraction
Énergie d’extraction
Notes: 10% : part actuelle due
Cas théorique
Le fer et l’aluminium suivent plutôt cette courbe, il n’y a donc pas de barrière minéralogique
Faire apparaître plus clairement la différence entre les deux courbes

## Slide 12: Rendements décroissants : cas du cuivre et du fer
450kg/t
8 kg/t
Notes: vOir pour l’échelle

## Slide 13: L’or
Exploitation aurifère en Guyane: « Montagne d’or »
Le site minier, long de 2,5 km, s’étend sur 800 hectares et devrait s’enfoncer jusqu’à 400 mètres de profondeur (133 étages).
Il doit être exploité pendant douze ans à partir de 2022.
L’utilisation de 57 000 tonnes d’explosifs et 46 500 tonnes de cyanure est prévue.
Pour 3 gr d’or il faudra broyer… 1 tonne de roches.
Il faudra pour chaque exploitation aurifère une route et une ligne à haute tension sur plus de 120 kilomètres et un barrage hydro-électrique qui noierait au moins 100 000 hectares de forêts soit 1/3 du Rhône
3 g/t
3 g/t
Notes: Longue de 2,5 kilomètres, Montagne d’or sera large de 500 à 800 mètres et devrait s’enfoncer jusqu’à 400 mètres de profondeur (la tour Eiffel, pour rappel, en fait 300 de haut). La surface de déforestation induite, toutes installations confondues, tournerait autour de 10 km².
Parallèlement, 30 000 tonnes d’or dorment dans les banques centrales internationales, soit 20 % de tout l’or du monde qui n’est utilisé ni pour l’industrie, ni pour la joaillerie
Le cyanure est utilisé pour les gîtes d’or primaire, il permet de rendre l’or soluble. Les ecosystèmes aquatiques sont plus sensibles au cyanure que les ecosystèmes terrestres. Les résidus de la cyanuration sont stockés dans des parcs à résidus derrière des digues.
Energie pour 3g?
La catastrophe de 2000 de Baia Mare, en Roumanie, qualifiée de pire désastre écologique en Europe de l'Est depuis Tchernobyl1, a été un accident minier consistant en le déversement de cyanure dans le bassin hydrographique du Someș et de la Tisza à la suite de la rupture d'un barrage qui contenait des eaux contaminées. L'accident s'est produit aux alentours de Baia Mare à la suite des activités industrielles de la société Aurul, une coentreprise avec participation australienne (par Esmeralda Exploration) et roumaine (par une société du gouvernement roumain) spécialisée dans l'exploitation aurifère.
Le cyanure déversé (estimé à 100 tonnes) et les métaux lourds ont pollué surtout la Tisza et le Danube (jusqu'à Belgrade), tuant sur le champ de grandes quantités de poissons en Hongrie et en ex-Yougoslavie (80 % des ressources halieutiques de la Tisza du côté serbe), et ont contaminé l'eau potable de 2,5 millions de Hongrois 1. Plus de 100 tonnes de poissons morts avaient été trouvées en février 2000 dans la Tisza2. 19 espèces protégées ont été éradiquées dans ce fleuve2. La présence de cyanure s'élevait à cette date, dans certains endroits du Danube, à 20 à 50 fois la concentration « tolérable »

## Slide 14: Terres rares et matériaux stratégiques
Les ressources de la transition énergétique

## Slide 15: Prospective des matériaux stratégiques
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle

## Slide 16: Répartition par usages des terres rares
Notes: Source : https://ishiki.org/analyses/de-lholocene-a-lanthropocene
20 min/

## Slide 17: Prospective des matériaux stratégiques
x4
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle
Et graphiquement, ce serait pas mieux?

## Slide 18: Interdépendances des « petits métaux »
L’énergie est ainsi mutualisée…
2038 :La dépletion du zinc implique celle de l’Indium
2038
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle
Il n’y a pas de mine d’Indium
L’Indium présente des propriétés remarquables pour les soudures verre-verre et verre-métal
L’indium et les écrans tactiles
Le principe des écrans tactiles est de permettre de conduire l’électricité tout en restant transparent. Or on ne sait réaliser ce petit miracle technologique qu’à l’aide d’une molécule appelée ITO et qui est un mélange de 2 oxydes métalliques appelé oxyde d’indium-étain. Ce mélange est à base d’indium.
Considéré comme l‘une des matières premières les plus rares de la planète, l’indium se trouve en petites quantités dans des mines de zinc ou de plomb dans quelques pays comme la Chine, le Japon et le Canada.
La disparition de l’indium
2030 : fin de l’indium (In)

## Slide 19: Production et abondance des Terres rares et matériaux stratégiques
Terres rares
Matériaux stratégiques
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle
Les terres rares ne sont pas si rares que ça, c’est leur concentration et leur importance stratégique de par leur application qui en font des matériaux particuliers

## Slide 20: Le High Tech, les terres rares, et les conséquences environnementales
Notes: Exemple le Néodyme pour la fonction vibreur
Documentaire de Guillaume Pitron ! »La sale guerre des terres rares »
Baotou en Mongolie

## Slide 21: Une pénurie annoncée
Menace sérieuse dans le siècle
Menace émergente en raison des usages
Disponibilité limitée
Éléments abondants

## Slide 22: Terres « abondantes »
Abondantes, mais à quel prix ?

## Slide 23: Abondance des éléments dans la croûte terrestre

## Slide 24: Abondants mais polluants…

## Slide 25: Les impacts d’exploitation : cas du silicium
70% des rivages sableux de la planète sont soumis à l’érosion
La moitié des plages en Californie sont menacées de disparition
Une vingtaine d’îles ont disparu en Indonésie suite à l’extraction de sable permettant l’expansion de Singapour
Notes: A noter que la disparition d’un littoral boisé entraîne la diminution drastique des précipitations à l’intérieur des terres..

## Slide 26: Le recyclage : limites de l’économie circulaire
Comment utiliser les ressources déjà extraites ?

## Slide 27: Les limites du recyclage : pureté des matériaux VS complexité des objets
10
types d’acier dans une voiture
15
Métaux ≠ dans un superalliage
Hastelloy D : Ni, Si, Cu, Mn, Fe, Co + traces
Notes: Le cobalt et le molybdène aussi sont en usage purement dispersif donc difficile à recycler
Qu’est ce que la pièce en super alliage? Vilebrequin aviation
La voiture deviendra du fer à béton mais l’inverse n’est pas vrai

## Slide 28: Les limites du recyclage : pureté des matériaux VS complexité des objets
98%
Du titane utilisé en oxyde blanc
99,999 999 99 %
Pureté du silicium électronique
Usage dispersif
Usage exigeant
Notes: Le cobalt et le molybdène aussi sont en usage purement dispersif donc difficile à recycler
Qu’est ce que la pièce en super alliage? Vilebrequin aviation

## Slide 29: Les limites du recyclage : la croissance de la consommation
Notes: Source : Rapport ADEME 2017 L’épuisement des métaux et des minéraux, faut il s’inquiéter?

## Slide 30: Limite du recyclage du stock « en circulation », exemple de l’aluminium
Extraction : 30 millions de tonnes /an
Production : 45 millions de tonnes /an
Recyclage : 15 millions de tonnes /an
Pertes : 5 millions de tonnes /an
Pertes depuis 1888 : 360 millions de tonnes soit 40% de tout ce qui a été extrait…
Notes: Boues rouges

## Slide 31: Exemple d’économie circulaire : le modèle…
Notes: Impact plantation sdu caoutchouc« En Asie du Sud-Est, qui produit plus de 90 % de la production mondiale, les principaux pays fournisseurs ont défriché près de 46 000 kilomètres carrés, l’équivalent de l’Estonie, pour planter des hévéas. »

## Slide 32: …et la réalité
Les pneus se sont libérés de leurs attaches de nylon et d'acier, se répandant au fond de l'océan sur une superficie équivalente à 31 stades de football... Certains se retrouvent sur les plages. Des milliers d'autres se sont coincés dans le récif naturel situé à proximité, bloquant la croissance des coraux et dévastant la vie marine…
des millions de
pneus usagés comme matériau de récif en Floride…
Notes: L’industrie des pneumatiques représente 75% de la demande mondiale en caoutchouc
Impact plantation sdu caoutchouc« En Asie du Sud-Est, qui produit plus de 90 % de la production mondiale, les principaux pays fournisseurs ont défriché près de 46 000 kilomètres carrés, l’équivalent de l’Estonie, pour planter des hévéas. »

## Slide 33: Exemple de recyclage pour le silicium (sable)

## Slide 35: Cercle vicieux matière et énergie
Limiter les énergies en limitant la matière

## Slide 36: Rendements décroissants de l’exploitation minière : exemple du cuivre
Notes: Vérifier l’info 2030
deux types de produits non valorisables :
•
les stériles d’exploitation (en général, matériaux sols ou roches grossiers). Il
s’agit des terrains de recouvrement (stériles francs), d’une partie du minerai
abattu jugée insuffisamment riche (stériles de sélectivité) ou un mélange des
deux précédents (stériles mixtes) ;
•
les résidus de traitement minier résultants des opérations de traitement (en
général matériaux fins mêlés à différentes solutions aqueuses).
La gestion de ces produits constitue un enjeu majeur pour une exploitation minière responsable
car ils ont été à l’origine d’accidents et de désastres environnementaux majeurs.
L’affaissement minier : se manifeste par un réajustement des terrains de surface
induit par l’éboulement de cavités souterraines résultant de l’extraction ou de la
disparition (dissolution, combustion) de minerai.
Les ruptures des ouvrages de dépôts des stériles ou de retenue de
résidus de traitement minier :
La nature et la granulométrie des
matériaux constituant ces ouvrages peuvent être très variables, depuis de
gros blocs pierreux, jusqu’à des silts et des argiles en passant par des
sables et graviers. La rupture ou la déformation des ouvrages de dépôt
résultent généralement de l’évolution défavorable d’un ou plusieurs
facteurs gouvernant le comportement mécanique des matériaux et
notamment les circulations d’eau. Les désordres les plus dommageables
susceptibles d’affecter ces ouvrages sont les glissements profonds et les
coulées. En novembre 2015, la rupture soudaine de deux barrages
retenant des résidus miniers d’une mine de fer au Brésil a entraîné le
déversement d’une coulée de 60 millions m
3
de boue s’étendant sur plus
de 500 km.
Les besoins en eaux
La problématique des conflits d’usage d’eau est à prendre en compte.
•
Les eaux d’exhaure
Les pompages d’exhaure peuvent collecter des quantit
és d’eau parfois importantes (Figure 29).
Après vérification de leur qualité, ces volumes d’eau peuvent rejoindre le réseau
hydrographique superficiel où ils sont suscept
ibles de modifier les écoulements naturels
(débordement de cours d’eau en crue ou en hautes eaux, écoulement pérenne de certains
cours d’eau normalement asséchés pendant une période de l’année).
P.45 rapport
Exploitation minière et traitement des minerais
Des accidents majeurs ont touché des ouvrages de retenue d’effluents miniers et ont marqué
l'opinion mondiale :
• le site de la mine d’Aznalcóllar (Espagne), en 1998, l’effondrement d’un terril a entraîné
le déversement de 4 millions de m
3
de DMA dans un fleuve adjacent ;
• à Baia Mare (Roumanie), en 2000, une rupture similaire entraîna le déversement de
100 000 m
3
de DMA contenant entre 50 et 100 t de cyanure, qui ont contaminé le
Danube sur plus de 2000 km ;
• en août 2015, une fuite accidentelle causée par des personnels de l’Agence de
Protection de l’Environnement du gouvernement
américain a contaminé la rivière
Animas (3,8 millions de litres d'eaux polluées
[cadmium, du plomb, du zinc, du fer, du
cuivre ou de l'arsenic]).

## Slide 37: Rendements décroissants de l’exploitation minière du cuivre :projections à 2100

## Slide 38: Rendements décroissants de l’exploitation minière : exemple du cuivre
1 tonne de Cuivre, c’est…
2020 :150 kg
d’explosifs
500 kg d’acide sulfurique
2500 kg de dioxyde de soufre
1930 :50 kg
2030 :450 kg
1930 :50 t
2030 :450 t
2020 :150 t
de stériles
miniers
Notes: Vérifier l’info 2030
deux types de produits non valorisables :
•
les stériles d’exploitation (en général, matériaux sols ou roches grossiers). Il
s’agit des terrains de recouvrement (stériles francs), d’une partie du minerai
abattu jugée insuffisamment riche (stériles de sélectivité) ou un mélange des
deux précédents (stériles mixtes) ;
•
les résidus de traitement minier résultants des opérations de traitement (en
général matériaux fins mêlés à différentes solutions aqueuses).
La gestion de ces produits constitue un enjeu majeur pour une exploitation minière responsable
car ils ont été à l’origine d’accidents et de désastres environnementaux majeurs.
L’affaissement minier : se manifeste par un réajustement des terrains de surface
induit par l’éboulement de cavités souterraines résultant de l’extraction ou de la
disparition (dissolution, combustion) de minerai.
Les ruptures des ouvrages de dépôts des stériles ou de retenue de
résidus de traitement minier :
La nature et la granulométrie des
matériaux constituant ces ouvrages peuvent être très variables, depuis de
gros blocs pierreux, jusqu’à des silts et des argiles en passant par des
sables et graviers. La rupture ou la déformation des ouvrages de dépôt
résultent généralement de l’évolution défavorable d’un ou plusieurs
facteurs gouvernant le comportement mécanique des matériaux et
notamment les circulations d’eau. Les désordres les plus dommageables
susceptibles d’affecter ces ouvrages sont les glissements profonds et les
coulées. En novembre 2015, la rupture soudaine de deux barrages
retenant des résidus miniers d’une mine de fer au Brésil a entraîné le
déversement d’une coulée de 60 millions m
3
de boue s’étendant sur plus
de 500 km.
Les besoins en eaux
La problématique des conflits d’usage d’eau est à prendre en compte.
•
Les eaux d’exhaure
Les pompages d’exhaure peuvent collecter des quantit
és d’eau parfois importantes (Figure 29).
Après vérification de leur qualité, ces volumes d’eau peuvent rejoindre le réseau
hydrographique superficiel où ils sont suscept
ibles de modifier les écoulements naturels
(débordement de cours d’eau en crue ou en hautes eaux, écoulement pérenne de certains
cours d’eau normalement asséchés pendant une période de l’année).
P.45 rapport
Exploitation minière et traitement des minerais
Des accidents majeurs ont touché des ouvrages de retenue d’effluents miniers et ont marqué
l'opinion mondiale :
• le site de la mine d’Aznalcóllar (Espagne), en 1998, l’effondrement d’un terril a entraîné
le déversement de 4 millions de m
3
de DMA dans un fleuve adjacent ;
• à Baia Mare (Roumanie), en 2000, une rupture similaire entraîna le déversement de
100 000 m
3
de DMA contenant entre 50 et 100 t de cyanure, qui ont contaminé le
Danube sur plus de 2000 km ;
• en août 2015, une fuite accidentelle causée par des personnels de l’Agence de
Protection de l’Environnement du gouvernement
américain a contaminé la rivière
Animas (3,8 millions de litres d'eaux polluées
[cadmium, du plomb, du zinc, du fer, du
cuivre ou de l'arsenic]).

## Slide 39: Limite des gisements actuels : les impacts de l’exploitation minière
La rupture de barrages de Bento Rodrigues, survenue le 5/11/2015 dans l'État de Minas Gerais au Brésil, a entraîné l'écoulement de millions de tonnes de boues issues de l'exploitation d'une mine de fer. De par son impact et sa durée prévisible de 30 ans, ce « Fukushima brésilien » serait la pire catastrophe écologique de toute l'histoire du pays.
Notes: La pollution, 24 mois après, car la boue qui s’est déposée sur les berges continue de ruisseler à chaque pluie. Sur les 109 affluents de ce fleuve, l’un des plus importants d’Amérique du Sud, 20 sont également contaminés. Des travaux de décontamination et de replantation sont entrepris par la fondation Renova, un organisme créé par un accord avec les autorités publiques et financé par les groupes miniers propriétaires du barrage. La tâche est titanesque et le plan de récupération des zones dévastées est prévu sur une période de 20 ans. Mais certains biologistes estiment que la nature aura besoin plutôt d’une cinquantaine d’années pour retrouver l’équilibre des écosystèmes. Même si la faune et la flore reviennent peupler les berges et les champs, la récupération est lente. Notamment parce que plus de 11 tonnes de poissons sont morts asphyxiés dans les jours qui ont suivi la catastrophe, provoquant pollution et déséquilibre de la chaîne alimentaire.

## Slide 40: La limite de l’énergie : taux de retour énergétique décroissant
0,02 !

## Slide 41: La limite de l’énergie : l’intensité matérielle croissante

## Slide 42: Le cercle vicieux matière / énergie : l’énergie GRISE
10% de l’énergie mondiale sert à la production des métaux
Mais énergie moins accessible
Énergie d’extraction plus élevée
Minerai moins concentré
1 éolienne consomme 10x plus d’acier et de béton par kWh qu’une centrale thermique
Donc énergie qui demande plus de matière premières pour être extraite !
5% des émissions de CO2 proviennent de la production des métaux
Notes: METTRE EN AVANT L’ENERGIE
C’est aussi 5 % des émissions de CO2 d’origine anthropique

## Slide 43: A retenir
Les ressources doivent être triplement justifiées :
Par la disponibilité de la ressource elle-même
Par l’énergie nécessaire à son extraction et les ressources pour sa mise en œuvre
Par les impacts générés à toutes les étapes de production

## Slide 44: Caractérisation des impacts environnementaux
Comment mesurer l’impact d’un produit ?

## Slide 45: Énergie grise en MJ
Cet indicateur est la somme de toutes les énergies (renouvelables ou non) nécessaire à la production d’un produit.

## Slide 46: Énergie grise en MJ
Les produits « virtuels » et les services peuvent être particulièrement gourmands en énergie !!
Voiture thermique 20800 kWh
Voiture électrique 34700 kWh
Voiture hybride 45900 kWh
Ordinateur : 3000 kWh
1 h de streaming : 2,2kWh
1 h de DVD : 3,5 kWh
Par minute
732 MW
Notes: A épurer

## Slide 47: Consommation de ressources rares en kg d’équivalent Antimoine Sb
Aussi appelé épuisement des ressources abiotiques, cet indicateur exprime la quantité de matières « rares » consommée sur tout le cycle de vie du produit. Le seuil de « raréfaction » a été fixé juste au-dessus du niveau des ressources énergétiques fossiles (qui sont donc exclues du calcul).
Exemples :
Aluminium (mix européen) 49 g Sb/kg
Acier courant : 12 g Sb/kg
ABS : 44 g Sb/kg
Écran LCD : 375 g Sb/kg
Batterie Li/ion : 46 g Sb/kg
Notes: Pas assez parlant

## Slide 48: Contribution à l’effet de serre en kg équivalent de dioxyde de carbone CO2
Cet indicateur de changement climatique exprime le potentiel d’effet de serre additionnel qu’engendre le produit considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. L’effet de serre additionnel est impliqué dans les problématiques de changement climatique d’origine anthropique qui commence à affecter la planète. On peut citer l’élévation du niveau moyen des océans, la hausse des températures moyennes, la désertification…
Exemples :
Aluminium 8,5 kg CO2/kg
Acier courant : 1,47 kg CO2/kg
ABS : 4,34 kg CO2/kg
Écran LCD : 59 kg CO2/kg
Batterie Li/ion : 5,8 kg CO2/kg …

## Slide 49: Impact du réchauffement climatique : lac Poopo, 99% d’assèchement en 25 ans
100 km
2015
1991
Notes: le lac Poopó en Bolivie s'est asséché à 99% en 25 ans, à cause notamment des exploitations minières et du réchauffement climatique. Photos 1991 2015

## Slide 50: Potentiel de Réchauffement Global (PRG) des gaz à effet de serre

## Slide 51: Contribution à l’acidification des pluies en kg éq. de dioxyde de soufre SO2
Cet indicateur exprime le potentiel d’acidification qu’engendre le produit considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. L’acidification recouvre le problème des « pluies acides » qui modifient à la baisse la productivité des écosystèmes naturels (forêts…) ou artificiels (cultures…). Les infrastructures humaines (bâtiments, véhicules…) sont aussi affaiblies.
Exemples :
Aluminium (mix européen) 39 g SO2/kg
Acier courant : 5 g SO2/kg
ABS : 13 g SO2/kg
Écran LCD : 353 g SO2/kg
Batterie Li/ion : 623 g SO2/kg …
Notes: Donner un impact illustratif

## Slide 52: Eau utilisée en litres ou Empreinte H2O
L'empreinte eau (on parle également d'empreinte sur l'eau) est le volume total d'eau virtuelle utilisée pour produire un produit ou un service en comptant tous les stades de production. On peut distinguer l’eau bleue (eau douce de surface ou souterraine), l’eau verte (eau de pluie) et l’eau grise (eau polluée puis diluée pour être disponible pour un autre usage)
En matière d’économies d’eau l’industrie est un secteur prioritaire
1 voiture d’1,5t : 400000 L
Ordinateur : 20000 L
1L de jus d’orange : 22L (au Brésil), 1000L aux USA !

## Slide 53: Sac à dos écologique : consommation de ressources en kg
20 T
Le sac à dos écologique ou mips (material intensity per unity of service) est une notion complémentaire à l’énergie grise : il quantifie la quantité de matériaux, en masse, qui a été nécessaire pour produire, utiliser, jeter un bien ou un service.
Ce concept permet de « rematérialiser » nombres d’usage faussement ou abusivement réputés écologiques car « virtuel », « numérique » ou « dématérialisé ».
5g par destinataire
300T/g pour le palladium
40 kg

## Slide 54: Prise en compte des impacts des traitements de surface dans la conception
Notes: Où la mettre?

## Slide 55: Eco indicateur 99
Obtenir un indicateur synthétique

## Slide 56: Eco Indicateur 99
Identification des flux de matière et d'énergie dans tout le cycle de vie du produit
Association d'un modèle d'impact à chaque flux
Sommation en trois catégories : dégradation des ressources, dégradation des écosystèmes, dégradation de la santé humaine
Pondération de chacune des catégories
Éco-indicateur

## Slide 57: Eco Indicateur 99
Chart: 
| Bambou | Beton | Brique | Pin | Papier | PVC | PP | POM | Acier faiblement allié | PET | ABS | Aluminium | PET | PLA | Plomb | PET | PB | PS | PF | PC | PA66 | Polyester | Silicon | PMMA | Zinc | Laiton | Chrome | Cuivre | PTFE | Titane | Bronze | Palladium | Platine | Rhodium
eco99 | 0.469 | 3.86 | 11 | 41.6 | 150 | 170 | 191 | 195 | 198 | 217 | 218 | 219 | 276 | 278 | 284 | 287 | 295 | 319 | 327 | 338 | 407 | 437 | 447 | 506 | 783 | 1770 | 1910 | 2170 | 2440 | 2900 | 3010 | 1780000 | 2650000 | 5810000
X 0,1 pour un matériau naturel
Entre 200 et 800 mpts pour les polymères
X 10 pour les métaux
X 1000 pour les métaux rares

## Slide 58: Eco-conception

## Slide 59: Rôle de l’ingénieur
Les matériaux sont donc une ressource à gérer avec bon sens. Leur utilisation doit donc être clairement motivée par un besoin fonctionnel argumenté : c’est le rôle de l’ingénieur de traduire ce besoin en caractéristiques physiques du système à concevoir, notamment concernant les matériaux.
D’ici 20 ans nous allons produire et introduire dans l’environnement autant de métaux que dans toute l’histoire de l’humanité jusqu’ici…

## Slide 60: Cycle de vie des produits
Notes: 1h20

## Slide 61: Focus sur les normes d’éco-conception
RoHS 2002
EuP et ErP
DEEE 2002

## Slide 62: Liste des normes environnementales
ISO 14000 : management environnemental
ISO 14064 : gaz à effet de serre
ISO 14067 : empreinte carbone
ISO 50001 : management de l’énergie
ISO 14090 : adaptation aux changements climatiques
ISO 14080 : mesures en faveur du climat Et aussi :
ISO 14006 : Ligne directrice d’éco-conception
ISO 14040 : Analyse du cycle de vie
NF E01-005 : éco-conception des produits mécaniques
ISO 14020 : Etiquettes et déclarations environnementales

## Slide 63: Eco-conception
Utilisation partagée
Pas de matériaux composites, incompatibles recyclage
Favoriser la réparabilité
Production et utilisation locale
CO2, énergie, toxicité, rejets
Notes: Modele, pratique

## Slide 64: A retenir
Les produits doivent être doublement justifiés :
Par rapport au besoin auquel ils répondent
Par rapport aux ressources matérielles, énergétiques et environnementales mises en œuvre pour y répondre

## Slide 65: Choix des matériaux en conception mécanique

## Slide 66: Qu’est ce qu’un matériau ?
Un matériau est une matière première choisie pour ses caractéristiques (mécaniques, physiques, thermiques, électriques, environnementales, économiques...) et transformée en vue d'assurer un fonction particulière tout en résistant aux sollicitations extérieures. De par sa nature, ce matériau a aussi des contraintes : masse propre, impacts environnementaux, coût, énergie de production…
Impacts environnementaux
Coût
Masse
Énergie primaire

## Slide 67: Qu’est ce qu’un matériau ?
Le concepteur choisit le matériau qui répond aux contraintes et sollicitations extérieures par des propriétés physiques adaptées
Général
Mécanique
Thermique
Environnementale
Electrique
Usure
Magnétique
Coût
Densité
Consommation de ressources rares
Consommation en eau
Émission de CO2, prod. primaire
Eco-indicateur 99
Énergie grise, prod. primaire
Acidification
Modules d’élasticité
Limite de rupture, élastique, fatigue
Ténacité
Conductivité thermique
Chaleur spécifique
Température de fusion
Coef. dilatation thermique

## Slide 68: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Diagrammes d’Ashby
« Bulles de propriétés » : Module de Young en fonction de la masse volumique
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 69: Procédure de choix des matériaux

## Slide 70: Introduction
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 71: Relation Fonction, Géométrie, Matériau et performance
Matériau :
Module d’Young et limite en fatigue
Fonctions : Fourche rigide et solide sous une charge donnée
OBJECTIF de performance :
bilan carbone le plus faible
Géométrie :
section carrée imposée
Modélisation : poutre carrée en flexion
Contraintes
Équation de performance
Notes: CES choix des propriétés pour le VTT : masse volumique, young, coût matière, recyclabilité CO2

## Slide 72: Méthode en 6 points et exemple
Écrire une équation exprimant l’objectif
Objectif : Minimiser le bilan carbone QCO2 du té de la fourche
QCO2= b².L.r.qCO2 >> Connaissant r et qCO2 nous pouvons en calculer QCO2.
Identifier les variables libres (non imposées)
Écrire les équation de contraintes et exprimer la variable libre
Résistance en flexion :
Définir les spécification de conception
1
On conçoit un té de fourche de VTT rigide et résistante
2
Géométriquement, la longueur du Té est imposée ainsi que la forme de la section. La seule variable libre est le côté de la section carré : b
3
4
Rigidité en flexion :
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 73: Méthode en 6 points et exemple
Écrire les équation de contraintes et exprimer la variable libre
Résistance en flexion :
4
Rigidité en flexion :
Remplacer dans l’équation objectif et séparer les variables
5
Équation = f(géométrie).f(sollicitation).f(propriétés)
Résistance en flexion :
Rigidité en flexion :
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 74: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Critère de limite en fatigue, empreinte CO2 minimale
6
Les matériaux situés sur la même pente ont la même performance…
acier
Mousse polymère
Calcaire ??
Nom | indice | r | s-1 | m (g) | b(mm)
Acier | 0,003 | 7850 | 474 | 149,0 | 11,3
Mousse polymère | 0,0018 | 122 | 1,62 | 101,4 | 74,6
Calcaire | 0,1 | 2550 | 10 | 634,1 | 40,7
Notes:   On trouve le calcaire mais c’est trop lourd, on introiduit un indice « masse » diapo suivante

## Slide 75: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Critère de limite en fatigue, masse minimale
6
Notes:   Avec l’indice masse on élimine le calcaire

## Slide 76: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Critère de rigidité, empreinte CO2 minimale
6
Nom | Indice | E | masse (g) | b (mm)
Bamboo | 5,71E-03 | 1,75E+01 | 230,6 | 46,9
Cast iron, ductile (nodular) | 7,74E-04 | 1,73E+02 | 750,1 | 26,4
Hardwood: oak, along grain | 8,46E-03 | 2,29E+01 | 270,7 | 43,8
High carbon steel | 7,73E-04 | 2,08E+02 | 750,9 | 25,3
Low alloy steel | 7,80E-04 | 2,11E+02 | 744,6 | 25,1
Medium carbon steel | 7,74E-04 | 2,08E+02 | 750,0 | 25,2
Paper and cardboard | 3,03E-03 | 5,95E+00 | 378,5 | 61,4
Plywood | 2,91E-03 | 9,95E+00 | 327,6 | 54,0
Rigid Polymer Foam (MD) | 6,09E-04 | 1,40E-01 | 447,4 | 156,7
Softwood: pine, along grain | 1,62E-02 | 9,35E+00 | 234,3 | 54,8
Notes:   On ajoute le critère rigidité

## Slide 77: Synthèse
Nom |  |  | m (g) | b (mm)
Bamboo | 5,71E-03 | 1,31E-02 | 230,6 | 46,9
Cast iron, ductile (nodular) | 7,74E-04 | 2,30E-03 | 750,1 | 26,4
Hardwood: oak, along grain | 8,46E-03 | 2,30E-02 | 270,7 | 43,8
High carbon steel | 7,73E-04 | 2,98E-03 | 750,9 | 25,3
Low alloy steel | 7,80E-04 | 3,00E-03 | 744,6 | 25,1
Medium carbon steel | 7,74E-04 | 2,77E-03 | 750,0 | 25,2
Paper and cardboard | 3,03E-03 | 0,00903 | 378,5 | 61,4
Plywood | 2,91E-03 | 0,00456 | 327,6 | 54,0
Rigid Polymer Foam (MD) | 6,09E-04 | 0,00186 | 447,4 | 156,7
Softwood: pine, along grain | 1,62E-02 | 0,0404 | 234,3 | 54,8
Nom |  |  | m (g) | b (mm)
Bamboo | 5,71E-03 | 1,31E-02 | 230,6 | 46,9
Cast iron, ductile (nodular) | 7,74E-04 | 2,30E-03 | 750,1 | 26,4
Hardwood: oak, along grain | 8,46E-03 | 2,30E-02 | 270,7 | 43,8
High carbon steel | 7,73E-04 | 2,98E-03 | 750,9 | 25,3
Low alloy steel | 7,80E-04 | 3,00E-03 | 744,6 | 25,1
Medium carbon steel | 7,74E-04 | 2,77E-03 | 750,0 | 25,2
Paper and cardboard | 3,03E-03 | 0,00903 | 378,5 | 61,4
Plywood | 2,91E-03 | 0,00456 | 327,6 | 54,0
Rigid Polymer Foam (MD) | 6,09E-04 | 0,00186 | 447,4 | 156,7
Softwood: pine, along grain | 1,62E-02 | 0,0404 | 234,3 | 54,8
Notes:   Le pin apparaît comme le mailleur choix MAIS sans tenir compte de la forme !!
  Attention : ici on compare des sections pleines

## Slide 78: Prise en compte de la forme
Contrainte de conception | Flexion | Torsion
Rigidité |  | 
Résistance |  | 
Contrainte de conception | Flexion | Torsion
Rigidité |  | 
Résistance |  | 
A : aire de la section ; I, K, Z et Q sont des coefficients propres à chaque section (voir poly)
Nom | facteur forme |  |  | 
Bamboo | 10 | 15 | 2133 | 7503
Low alloy steel | 25 | 30 | 21405 | 155657
Paper and cardboard | 1 | 2 | 556 | 1707
Softwood: pine, along grain | 1 | 2 | 499 | 1331
Nom | facteur forme |  |  | 
Bamboo | 10 | 15 | 2133 | 7503
Low alloy steel | 25 | 30 | 21405 | 155657
Paper and cardboard | 1 | 2 | 556 | 1707
Softwood: pine, along grain | 1 | 2 | 499 | 1331
Notes:   En prenant en compte la forme on voit que l’acier est un bon choix. Encore faut-il être sûr d’obtenir la performance annoncée du facteur de forme (choix du « bon » profilé. On eput aussi travailler la forme pour le papier et obtenir un meilleur résulat (cas de vélo en carton)

## Slide 79: Conclusion
Le choix d’un matériau doit tenir compte de la géométrie des pièces : de nombreuses améliorations, notamment environnementales, peuvent être apportées par des formes adaptées à la fonction.
Notes:   On n’a pas le bilan en impact CO2 et 2nergie du vélo en carton
  Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 80: Conclusion
Conclusion : un vélo en carton ?
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 81: Procédure de choix des procédés

## Slide 82: Exigence Technologique dans le choix du matériau
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 83: Exemple pour le VTT : procédés compatibles avec des matériaux naturels
Groupe de procédés compatible avec des matériaux naturels

## Slide 84: Indices de performance matériaux

## Slide 85: Indices de performances : De la démarche « classique » à la démarche consciente
G1/2/r
E1/2/r
sf 2/3/r
sf 2/3/r
Conception à masse minimale r masse volumique
Arbre, rigidité, longueur et géométrie spécifiées, section libre
Poutre, charge, longueur et géométrie spécifiées, section libre
Conception à impact minimal q : contenu énergétique
sf 2/3/r.Cm
G1/2/r.Cm
E1/2/r.Cm
sf 2/3/r.Cm
G1/2/r.q
sf 2/3/r.q
sf 2/3/r.q
E1/2/r.q
Conception à coût minimal Cm : coût matière

## Slide 86: Synthèse

## Slide 87: D’un point de vue scientifique, les impacts sont NON-NEGOCIABLES
environnement
Rendement < 1
Tout travail mécanique demande une dépense d’énergie supérieure
MATÉRIAUX
Tout travail mécanique demande un matériau comme support
USURE
Tout travail mécanique dégrade le matériau support de ce travail
POLLUTIONS
Toute dégradation est irréversible, à jamais, pour toujours !
Le seconde principe de la thermodynamique est « la première loi de toutes les sciences » . A.EINSTEIN
RECYCLAGE
Aucun recyclage n’est complet.

## Slide 88: Comment concevoir de nouveau produits dans ce contexte ?
environnement
Intégrer le temps dans l’analyse :
« Si nos valeurs sont justes, tout le reste (prix, production, distribution, pollution...) est juste » Nicholas Georgescu-Roegen
répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins

## Slide 89: Rapport GIEC 8/10/2018
« Nous avons remis le message aux gouvernements, nous leur avons donné les preuves, à eux de voir. »

## Slide 90: Comment concevoir de nouveau produits dans ce contexte ?
environnement
Intégrer le temps dans l’analyse :
Évaluer les impacts environnementaux, tant en terme de ressources perdues que de pollutions générées, et les justifier au regard du besoin.
répondre aux besoins du présent.
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins

## Slide 91: Notre planète, UN ÎLOT de VIE !

## Slide 92: L’anthropocène : en 150 ans, plus de la moitié des ressources dilapidées
Grande accélération :
0,55E21 J d’énergie fossile consommée CHAQUE ANNÉE
0,13E6 tonnes de terres rares produite par an
Grande dégradation :
4E9 tonnes de déchets par an
36,4E9 tonnes de CO2 par an
(100 x l’activité volcanique)
4E9 m3 d’eau par an (supérieur au seuil de renouvellement)
Notes: Barre 100 millions de barils de pétrole jour
Image 1 an de CO2 New York

## Slide 93: La limite des ressources en matériaux : le « burn rate » des matériaux
Ressources disponibles
Production annuelle
Pente : années de réserve
Notes: Ajouter Nickel et ADEME 2022
Ainsi la durée de vie des réserves connues de cuivre reste depuis 60 ans autour de 40 années

## Slide 94: Géographie des matériaux stratégiques
Notes: http://futurs-souhaitables.org/post-r/posters/mtaux/ à mettre sur moodle

## Slide 95: Les Terres Rares, c’est quoi ?
Terres Rares
Notes: Source : CES Edupack
L'indice de Herfindahl-Hirschman (en anglais, Herfindahl-Hirschman Index : IHH ou HHI) est un indice mesurant la concentration du marché.
Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus la production est concentrée.
L'IHH est utilisé en droit de la concurrence par les autorités de concurrence à deux titres : en valeur absolue et en variation (avant et après l'opération de concentration envisagée). On distingue habituellement trois zones1:
IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
IHH compris entre 1000 et 2000, avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs. Et si la variation est inférieure à 250, il est peu probable que la concentration soit problématique ;
IHH supérieur à 2000, avec une variation supérieure à 150 : la concentration sera généralement non-admise. Et si la variation est inférieure à 150, il est peu probable que la concentration soit problématique.
Aux États-Unis, une transaction qui augmente de plus de 100 points le IHH d'un secteur est soumise aux lois anti-trust2.
De même, la Commission européenne s'y réfère dans ses lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales3.

## Slide 96
Notes: http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/13/rap-info/i3880/(index)/rapports-information/(archives)/index-information-comper

## Slide 98: Impact du réchauffement climatique
428 km
Notes: La mer d’Aral : détournement pour agriculture intensive du coton en ouzbekistan

## Slide 99: Les dangers de ces produits : plomb
Le plomb compte avec le mercure et le cadmium parmi les trois contaminants les plus toxiques et fréquents de notre environnement.
Le plomb n'est ni dégradable ni biodégradable. En tant que contaminant du sol, il est très stable : sa demi-vie géochimique, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de ce plomb s'est dispersée dans l'environnement, serait d'environ 7 siècles. Il est plus mobile et écotoxique dans les milieux naturellement acides ou touchés par l'acidification anthropique.

## Slide 100: Les dangers de ces produits : cadmium

## Slide 101: Les dangers de ces produits : chrome hexavalent (dans le trioxyde de chrome)
Malgré un manque de formation en droit, elle réussit à se faire embaucher dans un petit cabinet d'avocats et, intriguée par des dossiers d'indemnisations immobilières croisés avec des requêtes en soins médicaux sur les mêmes personnes, elle enquête, découvre des causes probables de pollution par lechrome hexavalent dans les eaux potables, instruit le dossier des centaines de victimes et leur fait obtenir un dédommagement élevé (333 millions $US) auprès de la société Pacific Gas and Electric Company (PG&E) de Californie en 1993.
Erin Brockovich

## Slide 102: Les dangers de ces produits : mercure

## Slide 103: Retardateurs de flamme bromés RFB
Exposition :
alimentation
contacts cutanés
inhalation de poussières
Les concentrations moyennes de RFB dans les tissus humains doublent environ tous les 5 ans.
la présence de RFB a été identifiée en Arctique dans l’air et des animaux marins,
Notes: 30% des retardateurs sur le marché) sont incorporés dans des produits de consommation pour les rendre moins inflammables. Ces produits relâchent des RFB dans l’environnement, contaminent l’air, le sol et l’eau. Les RFB peuvent donc entrer dans la chaîne alimentaire et seront retrouvés principalement dans les aliments d’origine animale, comme le poisson, la viande, le lait

## Slide 104: Législation/ application????
En plus de la directive RoHS, depuis juillet 2006 tous les nouveaux équipements électriques et électroniques ne peuvent plus contenir de PBB ou de PBDE, quelle que soit la concentration.
Chargeur perçeuse : 100 000 ppm
100 fois le seuil
Clé USB :
50 000 ppm
50 fois le seuil
Et pourtant…
Jouet :
50 000 ppm
50 fois le seuil

## Slide 105: Un choix de conception sans prise en compte des impacts…
Juin 2018: Une étude britannique affirme «Les gaz asphyxiants générés par les matériaux présents dans les objets (les retardateurs de flammes :polymères à base de composés bromés, halogènes…) sont supposés réduire les risques d’incendie mais ils augmentent les risques de mort:
L’exposition à la chaleur des retardateurs de flammes provoquerait d’avantage de feux couvants.
Des foyers où des fumées extrêmement toxiques (monoxyde de carbone et de cyanure d’hydrogène) et très fumigènes se dégagent. Or, ce sont la fumée et les gaz de combustion qui tuent, pas les flammes.

## Slide 106: Directive 2002/95/CE RoHS
Où trouve-t-on ces substances ?

## Slide 107: Directive 2002/95/CE RoHS
Où trouve-t-on ces substances ?

## Slide 108: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Prise en compte de la géométrie de la section : FACTEUR DE FORME
Contrainte de conception | Flexion | Torsion
Rigidité |  | 
Résistance |  | 
Contrainte de conception | Flexion | Torsion
Rigidité |  | 
Résistance |  | 
Section | A | I | K | Z |  | Q
Tube rond R, r | (R²-r²) | (R4-r4)/4 | (R4-r4)/2 |  | (R4-r4)/4R | (R4-r4)/2R
Tube rect. Bxhxe | 2e(h+b) | h3e(1+3b/h)/6 | ≈2eb²h²/(h+b) |  | h²e(1+3b/h)/3 | 2ebh
Poutre I | 2e(h+b) | h3e(1+3b/h)/6 | 2be3(1+4h/b)/3 |  | h²e(1+3b/h)/3 | 2be2(1+4h/b)/3
Poutre H | 2e(h+b) | e(h3+4be2)/6 | 2he3(1+4b/h)/3 |  | e(h3+4be2)/3h | 2he2(1+4b/h)/3
Section | A | I | K | Z |  | Q
Tube rond R, r |  |  |  |  |  | 
Tube rect. Bxhxe | 2e(h+b) | h3e(1+3b/h)/6 | ≈2eb²h²/(h+b) |  | h²e(1+3b/h)/3 | 2ebh
Poutre I | 2e(h+b) | h3e(1+3b/h)/6 | 2be3(1+4h/b)/3 |  | h²e(1+3b/h)/3 | 2be2(1+4h/b)/3
Poutre H | 2e(h+b) | e(h3+4be2)/6 | 2he3(1+4b/h)/3 |  | e(h3+4be2)/3h | 2he2(1+4b/h)/3
En dehors des propriétés des matériaux, le concepteur peut aussi jouer sur la géométrie de la section. Cette géométrie joue un rôle prépondérant dans le cas des chargements en flexion et en torsion. Ce paramètre peut aussi être évalué avec des facteurs de forme :
A : aire de la section ; I, K, Z et Q sont des coefficients propres à chaque section.
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 109: Exigence fonctionnelle dans le choix du matériau
Matériau | Facteur de forme | Indice E1/2/r (10-5) | Indice M1 (10-5)
Balsa | 1 – 2 | 1047 | 1048-1481
Epicéa | 1 – 2 | 827 | 827-1169
Acier | 25 -30 | 185 | 923-1011
Aluminium 7075 T6 | 15 – 25 | 304 | 1178-1520
CFRP | 10 – 15 | 676 | 2140-2621
Matériau |  | Indice E1/2/r (10-5) | Indice M1 (10-5)
Balsa | 1 – 2 | 1047 | 1048-1481
Epicéa | 1 – 2 | 827 | 827-1169
Acier | 25 -30 | 185 | 923-1011
Aluminium 7075 T6 | 15 – 25 | 304 | 1178-1520
CFRP | 10 – 15 | 676 | 2140-2621
Exemple : longeron d’avion
L’objectif est ici la masse minimale, avec comme contraintes la rigidité et une longueur spécifiés.
L’indice de performance, hors géométrie, est M* = E1/2/r.
L’indice de performance matériau-géométrie est .
La section qui maximise le rapport I/A² s'avère la plus intéressante. Or le balsa et l’épicéa sont disponibles uniquement en sections pleines. Par contre les CFRP et l’aluminium sont disponibles dans des sections bien plus efficaces (Tubes et poutre IPN notamment) et ont des indices bien supérieurs.
Notes:   Cette analyse aboutit à la rédaction d’un cahier des charges, généralement chiffré.

## Slide 112
C’est un métal encore plus léger que l’aluminium (d = 1,74 contre 2,7), d’aspect blanc brillant mais qui s’oxyde et se ternit assez vite lorsqu’il est pur. Non allié, ses propriétés mécaniques sont assez faibles : c’est pourquoi on l’utilise sous forme d’alliages notamment avec l’aluminium.
Il est relativement abondant dans la croûte terrestre : comme métal, son abondance vient après l’aluminium et le fer et est estimée à environ 2 %. Dans l’Univers, il se classe au 9erang du fait de sa formation au sein d’étoiles par addition de trois noyaux d’hélium au carbone, lui même issu de la fusion de trois noyaux d’hélium.
Les sources d’exploitation sont de deux sortes :
l’eau de mer qui en contient en moyenne 1,3 kg/m3. Certaines mers fermées en renferment bien plus : jusqu’à 35 kg/m3. Sa teneur dans le Grand Lac salé de l’Utah est également importante ;
les minerais, les principaux étant la magnésite, MgCO3, la dolomite riche en dolomie (Ca,Mg)CO3 qui, après calcination, contient près de 40 % de magnésie, MgO, et le chlorure mixte KCl,MgCl2, 6 H2O des gisements de potasse. La production totale de minerais est de l’ordre de 20 Mt/an, dont plus de la moitié en Chine.
utilisations

## Slide 114
Les richesses métalliques des fonds marins
Équipements pour l'exploitation sous-marine d'amas sulfurés (Nautilus Minerals, 2016)
Notes: Concentrations (% en poids) en éléments majeurs dans les minéralisations des grands fonds océaniques (source : Ifremer, Les ressources minérales marines profondes. Synthèse d’une étude prospective à l’horizon 2030, (2011), p. 10).

## Slide 115: Suivi des impacts des activités aurifères sur le Plateau des Guyanes forte augmentation globale depuis 2008
article impacts or
L’extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs des quantités d’eau astronomiques. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure.
1 000 kilos de déchets toxiques et de déblais sont produits pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or.
Une bague en or produit à elle seule 20 tonnes de déchets hautement toxiques.
Notes: Source : https://www.sauvonslaforet.org/themes/or#start

## Slide 116: Dangers du cyanure
2015 Tianjin à 150 km de Pékin: Explosion d’une usine contenant 2 400 tonnes de produits toxiques dont 700 tonnes de cyanure de sodium.
Notes: Source : Rapport BRGM 2013 Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement er recommandations

## Slide 117: Limite des futurs gisements : la concentration exploitable